ROZBIÓRKA I BUDOWA NOWEGO PRZEPUSTU NA ROWIE DĄBIECKIM W PASIE UL. JANA Z CZERNINY W RYDZYNIE

SZCZEGÓŁOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| SPIS TREŚCI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D – 01.01.01 | Roboty pomiarowe | strona | 02 |
| 2 | D – 02.01.01 | Wyburzenie obiektu budowlanego. | strona | 04 |
| 3 | D – 03.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach I -V kat. | strona | 06 |
| 3 | D – 04.01.01 | - Przepust pod koroną drogi z rur stalowych spiralnie karbowanych | strona | 10 |
| 4 | D – 05.01.01 | Umocnienie skarp i rowów | strona | 14 |
| 5 | D – 06.04.01 | Rów | strona | 18 |
| 6 | D – 07.05.01 | Montaż balustrady stalowej | strona | 20 |

- Szczegółowe specyfikacje techniczne

- D – 01.01.01

Roboty pomiarowe

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z wyznaczeniem osi budowanego obiektu oraz punktów wysokościowych przy budowie

przepustu  drogowego w Rowie Dąbieckim w pasie ul. Jana z Czerniny w Rydzynie  działki nr 64 obręb Rydzyna  i 472 , obręb Dabcze.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w p 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  wyznaczeniem osi przepustu i punktów wysokościowych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z  obowiązującymi polskimi normami .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Określenie robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Grupa robót:		451	Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa robót :        4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

Kategoria robót:	45111	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

# 2. materiały

## 2.1. Rodzaj materiałów

Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych są słupki betonowe, pale i paliki drewniane , rury metalowe, bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych stosować sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru .

# 4. transport

Nie dotyczy

# 5. wykonanie robót

## 5.1 Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Inspektor Nadzoru dostarczy wykonawcy materiały geodezyjne do wytyczenia w terenie głównych punktów osi przepustu oraz punkty wysokościowe ( repery robocze). W oparciu o materiały dostarczone przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do wytyczenia robót.

Wymagane będzie stworzenie operatów geodezyjnych w poszczególnych fazach realizacji budowy:

- po wykonaniu przepustu

Robocze punkty wysokościowe należy wyznaczyć poza granicami projektowanej budowli.

Każdorazowo operat geodezyjny podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrole jakości prac należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

# 7. obmiar robót

## 7.1. Obmiar robót ziemnych

Jednostka obmiarową  robót związanych z pracami pomiarowymi wokół obiektu w terenie jest  km.

# 8. odbiór robót

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi przepustu w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Cena jednostki obmiarowej

Płatność za 1 km należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej.

Cena wykonania robót obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi  i punktów wysokościowych,

- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacja Projektową,

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona przed ich zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające

- odszukanie i ewentualne odtworzenie.

# 10. przepisy związane

- instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych

- instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK Warszawa 1979r

- instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK Warszawa 1978

- instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa poziomai, GUGiK 1983,

- instrukcja techniczna G4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe , GUGiK 1979,

- instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK  1983,

- instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK  1983,

- Szczegółowe specyfikacje techniczne

- D – 02.01.01

Wyburzenie obiektu budowlanego

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z wyburzeniem istniejącego przepustu sklepionego ceglano-kamiennego zlokalizowanego w pasie ul. Jana z Czerniny  w Rydzynie  na   działkach nr: 61 obręb  i 472 , obręb Dąbcze.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w p 1.1

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  wyburzeniem istniejącego przepustu ceglano-betonowego.

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z  obowiązującymi polskimi normami .

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## 1.6. Określenie robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Grupa robót:		451	Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa robót :        4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

Kategoria robót:	45111	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

# 2. materiały

## Materiał rozbiórkowy jest własnością zamawiającego.

# 3. sprzęt

Do wykonania robót należy stosować : spycharki , ładowarki , młoty pneumatyczne.

# 4. transport

Wybór środka transportu zależy od odległości i warunków lokalnych.

## 5.0 WYKONANIE ROBÓT

## 5.1  Roboty wstępne

Roboty rozbiórkowe obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.

Doły (wykopy) po usuniętych obiektach budowlanych  lub ich elementach znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacja projektową będą wykonywane wykopy , powinny być tymczasowo zabezpieczone.

5.2 Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie  lub ręcznie w sposób określony przez Inspektora Nadzoru.

Przy robotach rozbiórkowych przepustu należy dokonać:

- rozbicia elementów , których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny .

- oczyszczenia rozebranych , przewidzianych do powtórnego użycia i ich posegregowania.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Kontrola jakości prac wyburzeniowych

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek budowli i gruzu..

# 7. obmiar robót

Jednostka obmiarową  jest m3 (metr sześcienny) wyburzonych obiektów budowlanych i usuniętego gruzu.

# 8. odbiór robót

Odbiór polega na ocenie kompletności usunięcia resztek budowli i gruzu.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena  1 m3 robót obejmuje:

- burzenie ceglanych i kamiennych i żelbetowych  elementów przepustu przy użyciu młotów pneumatycznych

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

# 10. przepisy związane

Nie występują.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne

- D - 03.01.01

Wykonanie  wykopów

w  gruntach   I -V kategorii

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach I -V kategorii, przy robotach  związanych z  budową przepustu  drogowego w Rowie Dąbieckim w pasie ul. Jana z Czerniny w Rydzynie  działki nr 61 obręb Rydzyna  i 472  obręb Dabcze.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w p 1.1

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem

wykopów w gruntach I -V kategorii zgodnie z dokumentacją techniczną i obejmują:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z wykonaniem i rozebraniem grodzy ziemnej,

- wykonanie rurociągu tymczasowego  obiegowego wraz z jego zasypaniem,

- wykonanie i zasypanie wykopu w rowie melioracyjnym pod montaż  przepustu,

- profilowanie dna wykopu i skarp,

- zagęszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odkładzie,

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.	Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.2.	Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych.

1.4.3.	Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.

1.4.4.	Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów.

1.4.5.	Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:   Is=ρdρds   gdzie:

d	-	gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),

ds	-	maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.6.	Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:     U=d60d10     gdzie:

d60	-	średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10	-	średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.7.	Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami .

1.4.8.	Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Określenie robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Grupa robót:		451	Przygotowanie terenu pod budowę

Kategoria robót:	45111	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

# 2. materiały (grunty)

## 2.1. Podział gruntów

Przyjęto, że nasyp wykonany jest z gruntu kat. III.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jed | Grupy gruntów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | właściwości |  | niewysadzinowe | wątpliwe | wysadzinowe |
| 1 | Rodzaj gruntu |  | rumosz niegliniasty żwir pospółka piasek gruby piasek średni piasek drobny żużel nierozpadowy | piasek pylasty zwietrzelina gliniasta rumosz gliniasty żwir gliniasty pospółka gliniasta | - mało wysadzinowe - glina piaszczysta zwięzła, glina zwięzła, glina pylasta zwięzła - ił, ił piaszczysty, ił pylasty - bardzo wysadzinowe - piasek gliniasty - pył, pył piaszczysty - glina, glina piaszczysta, pylasta - ił warwowy |
| - 2 | - Zawartość cząstek -  0,075 mm -  0,02 mm | - % | -  15 -  3 | - od 15 do 30 - od 3 do 10 | -  30 -  10 |
| - 3 | - Kapilarność bierna Hkb | - m | -  1,0 | -  1,0 | -  1,0 |
| - 4 | - Wskaźnik piaskowy WP |  | -  35 | - od 25 do 35 | -  25 |

## 2.2. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

# 3. sprzęt

## 3.1 Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

- odspajania i wydobywania gruntów ( koparki, ładowarki itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

# 4. transport

## 4.1. Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie.

## 5.2 Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3 Wymagania dotyczące zagęszczenia

Zagęszczenie gruntów w wykopie –wskaźnik zagęszczenia  Is=0,98.

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu  ulepszenia gruntu podłoża , umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje W i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli właściwego ujęcia i odprowadzenie wód opadowych, oraz właściwego ujęcia i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.1.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST.

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

- zapewnienie stateczności skarp,

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.3.

## 6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.2.1. 	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów należy wykonać w zależności od potrzeb i w miejscach, które budzą wątpliwości.

6.2.2. 	Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm.

6.2.3. 	Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projekt. o więcej niż -3 cm lub +1 cm.

6.2.4. 	Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

6.2.5. 	Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.

6.2.6. 	Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm.

6.2.7. 	Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.

6.2.8. 	Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

## 6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

# 7. obmiar robót

## 7.1. Obmiar robót ziemnych

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

# 8. odbiór robót

## 8.1. Odbiór robót ziemnych

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład,

- wykonanie wykopu pod fundament ścianek czołowych przepustu,

- wykonanie rurociągu tymczasowego obiegowego,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowów i skarp,

- zagęszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odkładzie

# 10. przepisy związane

## 10.1. Normy

| 1. | PN-B-02480 | Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntów |
| 3. | PN-B-04493 | Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej |
| 4. | PN-S-02205 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania |
| 5. | BN-64/8931-01 | Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego |
| 6. | BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą |
| 7. | BN-77/8931-12 | Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu |

## 10.2. Inne dokumenty

- Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne

- D - 04.01.01

Przepust pod koroną drogi

z rur stalowych spiralnie karbowanych

# 1. WSTĘP

## 1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych związanych z budową  przepustu drogowego w Rowie Dubieckim w pasie ul. Jana z Czerniny w Rydzynie  działki nr 61 obręb Rydzyna  i 472  obręb Dabcze.

## 1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie przepustu pod koroną ulicy  i  obejmują:

- zakup wraz z transportem i składowaniem elementów i materiałów do wykonania przepustu,

- ułożenie geowłókniny pod fundament przepustu,

- wykonanie podłoża (fundamentu) pod przepust,

- wyznaczenie  na  podstawie  dokumentacji technicznej  miejsca wykonania przepustu,

- ułożenie jednootworowego eliptycznego przewodu z rur stalowych ocynkowanych, spiralnie karbowanych typu „HEL-COR HCPA-15 ”. Część przelotową przepustu stanowią dwa odcinki rury (8,0m i 6,0m ) o szerokości 2,10m i wysokości 1,45m, dług. 14,00 i zakonserwowane fabrycznie przez producenta,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,

## 1.4  Określenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.

1.4.2.  Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, z której po zmontowaniu na budowie, można wykonać przepust.

1.4.3. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów prefabrykowanych.

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4, oraz wytycznymi stosowania rur stalowych spiralnie karbowanych typ „HELKOR”.

## 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## 1.6. Określenie robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Grupa robót: 	 452   	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

Klasa robót:	4523   	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

Kategoria robót: 45233	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

# 2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów pod koroną drogi według zasad niniejszej SST są:

## 2.1. Przewód rurowy

    - Rury stalowe, ocynkowane , dodatkowo zabezpieczone powłoka polimerobetonową ,spiralnie karbowane typu „HEL-COR  HCPA-15  szerokości 2,10m i wysokości 1,45m” , dług. 14,00m  zakonserwowane fabrycznie przez producenta.

Do zakupionych rur winna być dołączona deklaracja zgodności na dostarczone towary, wyprodukowane   zgodnie z aprobatą techniczną.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów

- Roboty związane  z  wykonaniem  przepustu  pod  koroną drogi  będą wykonywane ręcznie oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

    - Materiały do wykonania przepustów pod koroną drogi, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

Rury nie powinny być zrzucane bezpośrednio ze skrzyni ładunkowej samochodu, lecz powinny być toczone lub rozładowane dźwigiem przy użyciu zawiesi pasowych tak, aby uchronić warstwy galwaniczne lub malarskie przed uszkodzeniem.

Rury o długości ponad 8 m powinny być montowane przy użyciu podwójnego lub potrójnego zawiesia po to, aby uniknąć nadmiernych naprężeń miejscowych w rurze, które mogłoby je uszkodzić.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru,

- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji projektowej lub SST,

## 5.2   Zakres wykonywanych robót

5.2.1     Wyznaczenie miejsc wykonania przepustu w oparciu o dokumentację techniczną.

5.2.2     Oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robót zgodnie z typowym projektem organizacji ruchu

określonym w instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym lub indywidualnym

projektem opracowanym zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ

zarządzający ruchem.

    - Ułożenie geowłókniny wzmacniającej oraz wykonanie fundamentu z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu 020mm, grubości 35cm.Wskaźnik zagęszczenia   0,98 wg. Proctora. Górna warstwa podsypki piaskowo-żwirowej gr. 5cm (frakcja 0-20mm) powinna być ułożona tak, aby górna jej warstwa o grubości równej wysokości karbu rury, była luźna i karby rury mogły swobodnie się w niej zagłębić.

    - Ułożenie jednootworowego eliptycznego przewodu z rur stalowych ocynkowanych, spiralnie karbowanych typu „HEL-COR HCPA-15  ”. Część przelotową przepustu szerokości 2,10m i wysokości 1,45m , dług.14,00m  zakonserwowany fabrycznie.

Należy pamiętać aby układane rura były ułożone w linii zgodnie ze spadkiem .

W trakcie montażu przepustu należy sprawdzać nachylenie podłoża fundamentu, oraz ułożenie

przewodu rurowego w stosunku do kierunku i pionu osi środkowej rur.

Rurę stalową przepustu należy ustabilizować w taki sposób, by nie zmieniła swojego położenia w

czasie i zasypywania.

    - Zasypanie przepustu gruntem niewysadzinowym o średnicy ziarn do 32 mm równocześnie z obu stron

przepustu, warstwami o grubości 15-30 cm.

Wskaźnik zagęszczenia zasypki powinien wynosić min. 0,98 wg Proctora (i 0,95 wg Proctora w

bezpośredniej bliskości rury t.j. w odległości ok. 20 cm od krawędzi rury).

Należy kontrolować geometrię rury podczas zasypywania.

    - Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,

    - Uformowanie i zagęszczenie korpusu drogi.

## 5.3. Ścianki czołowe  wlotu i wylotu

Ścianki czołowe wlotu i wylotu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Dostawca rur spiralnie karbowanych typ „HEL-COR  ” winien dostarczyć deklarację zgodności zakupionych towarów, wyprodukowanych zgodnie z aprobatą techniczną.

## 6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych, robót ziemnych i budowy przepustu

Kontrolę robót przygotowawczych, robót ziemnych i budowy przepustu należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań podanych w punkcie 5.

Kontrola i badania w trakcie robót w szczególności  obejmuje:

-    prawidłowość ułożenia geowłókniny wzmacniającej podłoże pod przepust,

- prawidłowość wykonania wykopów pod kątem właściwych rzędnych oraz spadków założonych w dokumentacji technicznej  z dokładnością   2 cm,

- prawidłowość wykonania i zagęszczenia fundamentu w wykopie  w 3 miejscach, wskaźnik zagęszczenia   0,98. Grubość  35 cm,

- prawidłowość wykonania górnej warstwy podsypki relatywnie luźnej o grubości 5cm. równej wysokości karbu rury,

- ułożenie rury, kontrolując rzędne wlotu i wylotu.

- prawidłowość wykonania zasypki przepustu i uformowania korony drogi, wskaźnik zagęszczenia  0,95 (w strefie bezpośrednio przy rurze) oraz   0,98 w  pozostałej strefie przepustu,

- prawidłowośc wykonania ścianek czołowych wlotu i wylotu przepustu wraz z izolacja części odziemnej.

Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich deklaracji zgodności oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, każdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Akceptacja partii materiałów do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiałów dokonanej przez Inspektora Nadzoru oraz udokumentowaniu  jej wpisem do dziennika budowy.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest metr bieżący wykonanego przepustu i uwzględnia inne elementy składowe obmierzane wg. innych jednostek:

- roboty ziemne e	- m3

- ułożenie geowłókniny - m3

- ścianki czołowe - m3

8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonane wzmocnienie podłoża geowłókniną,

- wykonane podłoże pod przepust

- wykonane fundamentu pod ścianki czołowe przepustu,

- izolacja podziemnych części ścianek czołowych

- ułożenie rury przepustu,

- wykonania zasypki przepustu

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- ułożenie geowłókniny,

- wykonanie ław fundamentów ,

- montaż konstrukcji przepustu,

- wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową,

- uporządkowanie terenu,

- wykonanie ścianek czołowych wlotu i wylotu przepustu wraz  izolacja przeciwilgotnościową.,

- wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1. Katalogi

- Wytyczne wykonania przepustów  z  rur spiralnie karbowanych opracowane przez firmę ViaCon   Polska

- "Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych”- GDDP

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - CBPBDiM Warszawa

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawie zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. nr. 92 z 1992 r z późniejszymi zmianami )

## 10.2.  Normy

| 6. | PN-B-06714-12 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych |
| --- | --- | --- |
| 7. | PN-B-06714-13 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych |
| 8. | PN-B-06714-15 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego |
| 9. | PN-B-06714-16 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn |
| 10. | PN-B-06714-18 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości |
| 11. | PN-B-06714-34 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej |
| 12. | PN-B-11112 | Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |
| 17. | PN-S-02205 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania |
| 19. | BN-67/6747-14 | Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu |
| 20. | BN-75/8971-06 | Składowanie materiałów |
| 21. | BN-71/B-8932-01 | Zagęszczenie zasypki |
| 22. | BN-66/6774-01 | Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka |

#### Szczegółowa   specyfikacja   techniczna

D - 05.01.01

#### Umocnienie  skarp i rowów

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp i rowów, przy budowie przepustu  drogowego w Rowie Dubieckim w pasie ul. Jana z Czerniny w Rydzynie  działki nr 61 obręb Rydzyna i 472  obręb Dabcze.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w p 1.1

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp i dna rowów i obejmują:

Umocnienie dna i skarp  wlotu i wylotu  -  brukiem  z kamienia łamanego  gr. 20cm na podsypce cementowo – piaskowej długości 3,0m .

-     umocnienie  dna  rowu melioracyjnego narzutem luzem z kamienia łamanego gr. 25cm .

- palisada z kołków Ø10cm , dł.11,80m.

- umocnieniem kiszka faszynową Ø20cm.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.

1.4.2. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina w sposób trwały związała się z podłożem systemem korzeniowym.

1.4.3 Kamień łamany granitowy   –  nieregularne odłamki skalne.

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 pkt 2.

## 2.2.	Rodzaje materiałów

- kamień łamany granitowy ,

- szpilki, paliki i pale,

- kiszki faszynowe,

- kołki faszynowe,

- darnina.

- kruszywo,

- elementy prefabrykowane ( kamień łamany niesortowany),

## 2.3. Nasiona traw

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, wg PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

## 2.4. Kamień łamany granitowy

Kamień łamany  powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11210[1]

- Kamień łamany granitowy.  Grupa I -10-20cm .

Kolor  kamienia uzgodnić z Zamawiającym.

## 2.5. Kruszywo

Żwir i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [2].

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 [3].

2.6. Kiszka faszynowa

Kiszka faszynowa odpowiadać winna normie BN- 69/8952-27

2.7 Paliki i pale

Materiały powinny być wykonane ze składników odpowiednich z technologiczne punktu widzenia oraz normą BN-78/9224-04-„Pale i paliki”.

Do wykonania palisad przewidziano zastosowanie kołków:

- o średnicy Ø 7-9cm i długości L=1,20m

- o średnicy Ø 10cm i długości  L=1,50m

2.8 Darnina

Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania.

Płaty lub pasma wyciętej darniny , w zależności od gruntu na jakim będą układane , powinny mieć szerokość od 25 do 50cm i grubość od 6 do 10cm.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzystania z drobnego sprzętu pomocniczego w tym narzędzi brukarskich, ubijaków o ręcznym prowadzeniu, płyt ubijających i cystern z wodą do zraszania i podlewania roślin.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Transport materiałów

- Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

- Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem.

- Kamień łamany granitowy  można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

- Faszynę kiszkę faszynową , kołki , darninę  można przewozić dowolnymi środkami transportu.

- Pale i paliki można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.

- Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Umocnienie skarp przez obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i rowów trawą należy wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni.

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw polega na:

- wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie,

- obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp),

Właściwe umocnienie skarp, które jeszcze w stanie surowym powinno być niezwłocznie zabezpieczone przed erozją, powinno  być wykonywane w optymalnych terminach agrotechnicznych.

## 5.3. Bruk z kamienia łamanego granitowego

Umocnienie kamieniem łamanym granitowym stosuje się przy nachyleniu skarp wyższym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przed silnym działaniem strumieni przepływającej wody.

5.4.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod brukowiec należy przygotować zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].

5.4.2. Podkład

Podkład pod kamień łamany  granitowy stanowi warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr.10cm. . Podkład z grubszego kruszywa należy układać „pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dającego się wyrównywać przeciąganiem łaty, „pod łatę”. Po ułożeniu podkładu należy go lekko uklepać, ale nie ubijać.

## 5.5. Układanie opaski faszynowej

Typ opaski, średnice kiszek , oraz rodzaj faszyny określa dokumentacja projektowa.

Przy wykonywaniu opasek, o ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, obowiązują następujące zasady:

a/ paliki oporowe należy wbijać w grunt , pionowo wzdłuż wytyczonej osi , w odstępach co 0,50m (2 szt/1m), oraz na taka głębokość , by wystająca część palika była niższa  o 3 do 5cm , od średnic kiszek przewidzianych b/ od góry kiszkę opaski należy przybić do podłoża palikami, rozmieszczonymi miedzy wiązkami kiszki w odstępie 1m,

c/ opaski kiszkowe wykonane  od strony skarpy, uszczelnić pionowym pasem geowłókniny lub płatem darniny.

## 5.6 Układanie darniny

Darniowanie należy wykonywać wczesna wiosna do końca maja oraz we wrześniu , a w razie konieczności w październiku.

Darń układa się pasami poziomymi , rozpoczynając od dołu skarpy. Pas powinien być oparty o kiszke faszynową 2xØ20cm.Pasy darniny należy układać tak, aby ściśle przylegały do siebie ale nie zachodziły na siebie. Powstałe szpary należy wypełnić odpowiednio przyciętymi kawałkami darniny.

Ułożona darninę należy odpowiednio uklepać drewnianym ubijakiem tak aby darnina od strony korzeni przylegała ściśle do podłoża.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

## 6.3. Kontrola jakości brukowania i ułożenia prefabrykatów.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- sprawdzeniu przygotowaniu podłoża,

- wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie,

- szerokości umocnień dna koryta, skarp i stożków - dopuszczalna odchyłka  2 cm,

- równości górnej powierzchni umocnień - dopuszczalny prześwit mierzony łatą  2 m - 1 cm,

6.4 Kontrola jakości wykonania opaski z kiszki faszynowej.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu cech zewnętrznych umocnień  oraz zgodności wykonania robót z wymogami

Dopuszczalne odchyłki

- długość  ,1,0m,

- odchylenie od projektowanej osi  3cm,

- rzędne góry (korony) opaski  2cm,

- odstępy między palikami oporowymi  5cm,

- odstępy miedzy palikami przybijającymi kiszkę do podłoża  10cm

6.5 Kontrola jakości wykonania palisady.

Dopuszczalne odchyłki:

-  długość ± 10 cm,

-  odchylenie od projektowanej osi ± 3 cm,

-  rzędna góry (korony) palisady ± 2 cm,

-  szpary między palikami do 1 cm.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu cech zewnętrznych palisady oraz  zgodności wykonania robót z wymogami

Dopuszczalne odchyłki:

-  długość ± 10 cm,

-  odchylenie od projektowanej osi ± 3 cm,

-  rzędna góry (korony) palisady ± 2 cm,

-  szpary między palikami do 1 cm.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez obrukowanie , humusowanie, obsianie,

- m (metr) palisady z kołków,

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, darniowanie, narzut kamienny  obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiałów,

- wykonanie bruku z kamienia łamanego na podsypce cementowo-piaskowej,

- wykonanie palisady,

- obsianie skarp powyżej umocnienia brukiem,

- umocnienie dna kiszka faszynową ,

- ułożenie pasa darniny za kiszkę faszynową,

- uporządkowanie terenu,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m palisady z kołków obejmuje:

-  roboty pomiarowe i przygotowawcze

-  dostarczenie i wbudowanie materiałów

-  ułożenie palisady

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1. Normy

| 1. PN-B-112110 | Kamień łamany |
| --- | --- |
| 2. PN-B-11111:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka |
| 3. PN-B-11113:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |
| 4. PN-B-12099:1997 | Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań |
| 5. PN-R-65023:1999 | Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych |
| 6. PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania |

## 10.2. Inne materiały

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.

#### Szczegółowa   specyfikacja   techniczna

D - 06.04.01

#### Rów

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z budową  przepustu  drogowego w Rowie Dubieckim w pasie ul. Jana z Czerniny w Rydzynie  działki nr 61 obręb Rydzyna  i 472 obręb Dabcze.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w p 1.1

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odmuleniem i czyszczaniem  cieku naturalnego Struga Łagowska.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę.

# 2. MATERIAŁY

Materiały nie występują.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z koparki podsiębiernej z łyżką do odmulania..

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Odmulenie rowu

Odmulenie  rowu polega na wybraniu namułu grub. 20 cm z dna cieku oraz jego rozplantowanie warstwami gr. 25cm wzdłuż krawędzi odmulanego rowu.

5.3. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wykoszeniu dna i skarp cieku wraz z wygrabieniem wykoszonej roślinności.  oraz  n wycięciu krzaków rosnących na skarpach cieku.

Przez wykoszenie roślinności rozumie się ścięcie  porostów przy ziemi lub dnie.

Dopuszcza się maksymalna wysokość porostu pozostawionego do 7 cm.

Przez wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i dna rozumie się wygrabienie skoszonej roślinności poza skarpę i dno i złożeniem jej w pryzmy lub w łanach poza górną krawędzią skarpy cieku. Po wygrabieniu należy

Roślinności należy pozostawić oczyszczone pasy 0,60m wzdłuż górnej krawędzi cieku.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

6.1.1. 	Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5% spadku.

6.1.2. 	Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm.

6.1.3. 	Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit nie powinien przekraczać 3cm.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru i wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m odmulenia rowu rowu obejmuje:

- odmulenie dna w-wą  0,20m wraz z jego rozplantowaniem

Cena wykonania m2 wykoszenia obejmuje

- wykoszenie dna i skarp cieku wraz z wygrabieniem roślinności

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1. Normy

1. PN-S-02204	Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg

## 10.2. Inne materiały

- Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.

#### Szczegółowa   specyfikacja   techniczna

D - 07.04.01

### Montaż balustrady stalowej

# 1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z budową  przepustu  drogowego w Rowie Dąbieckim w pasie ul. Jana z Czerniny w Rydzynie  działki nr 61obreb Rydzyna  i 472 obręb Dacze.

1.2. Zakres robót objętych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonaniu stalowych balustrad szczeblinkowych przepustu   drogowego w Rowie Dubieckim w pasie ul. Jana z Czerniny w Rydzynie  działki nr 64 i 472 , obręb Rydzyna i obejmują:

- dostarczenie gotowych elementów balustrad na budowę

- mocowanie za pomocą spawania słupków poręczy do płytek kotwiących zabetonowanych w gzymsach

- łączenie elementów poręczy w całość

2. MATERIAŁY

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu montażu poręczy mostowych według zasad niniejszych ST są:

2.1.1. Elementy stalowe balustrad – profile walcowane lub zimnogięte ze stali St3S powinny odpowiadać wymaganiom norm oraz lub Aprobat technicznych.

2.1.2. Płytki stalowe do mocowania słupków balustrad

2.2.3. Zestaw farb do malowania powierzchni stali, składający się z warstwy gruntującej oraz co najmniej dwóch warstw nawierzchniowych - łączna grubość pokrycia malarskiego 200÷250 µm. Grubość powłoki jest zależna od zastosowanego zestawu malarskiego.

Materiały stosowane do zabezpieczenia antykorozyjnego muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Ostateczny wybór sposobu i zestawu do zabezpieczenia antykorozyjnego należy do Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT

3.1. Spawarka elektryczna - do łączenia elementów poręczy.

3.2. Pozostałe roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz uszkodzeniem podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zakres wykonywanych robót

5.1.1. Osadzenie kotew

Płytki do montażu słupków balustrad należy osadzić przed betonowaniem w deskowaniu kap w trakcie montażu zbrojenia.

5.1.2. Montaż poręczy

Balustrady należy przed montażem sprawdzić i dokładnie oczyścić, wszelkie zwichrowania usunąć oraz zagruntować, a słupki przyspawać do zabetonowanych  płytek  stalowych

5.1.3. Wymagania dodatkowe dotyczące montażu balustrad

Roboty spawalnicze prowadzić w temperaturze powyżej +5oC zgodnie z PN-89/S-10050

Segmenty poręczy winny być dylatowane, a szczelina w pochwycie odpowiednio zabezpieczona.

Powierzchnie stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z ustaloną technologią, akceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W punkcie 2 przedstawiono proponowany zestaw malarski oraz zestaw metalizacyjno-malarski.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola montażu poręczy polega na:

sprawdzeniu jakości elementów składowych balustrad i atestów materiału,

sprawdzeniu geodezyjnym rzędnych i przebiegu balustrad ,

kontroli powłok antykorozyjnych,

sprawdzeniu zamocowania słupków balustrad,

sprawdzeniu ciągłości pochwytów.

6.2. Dopuszczalne tolerancje

dopuszczalny błąd w rozmieszeniu kotew, otworów dla słupków lub marek (w planie) wynosi ± 5 mm,

dopuszczalna odchyłka odległości między słupkami wynosi ± 10 mm,

dopuszczalna różnica wysokości słupków ± 5 mm,

rzędna góry poręczy - ± 5 mm

odchylenie poręczy w planie ± 10 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 metr wykonanej i zmontowanej poręczy zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00.

9.0 PODSTAWA PLATNOŚCI

9.1 Cena wykonania robót obejmuje:

zapewnienie niezbędnych czynników produkcji;

prace pomiarowe;

montaż balustrady zgodny z geometrią obiektu;

zamocowanie słupków do kotew osadzonych w kapach,

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego poręczy,

oczyszczenie terenu robót i usunięcie materiałów pomocniczych poza pas drogowy.

przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badanie.

PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.

PN-83/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówki pręty walcowane na gorąco.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)